GM® ISO TOP K 0,4 Z 
Energiegewinnglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 12 mm Kryptongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float extra clear 
SZR B-C: 12 mm Kryptongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 36 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,4 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 55 % 
g-Wert nach EN 410: 37 % 
Lichtreflexion aussen: 30 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN-EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-1DE

GM® ISO TOP PURE K 0,5 P 
Energiegewinnglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 10 mm Kryptongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 10 mm Kryptongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 32 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,5 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 74 % 
g-Wert nach EN 410: 53 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-2DE

GM® ISO TOP PURE K 0,6 P 
Energiegewinnglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 8 mm Kryptongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 8 mm Kryptongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 28 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,6 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 74 % 
g-Wert nach EN 410: 52 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-3DE

GM® ISO TOP PURE A/K 0,5 P 
Energiegewinnglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 14 mm Argon/Krypton Mischgasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 14 mm Argon/Krypton Mischgasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 40 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,5 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 74 % 
g-Wert nach EN 410: 53 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-4DE

GM® ISO TOP PURE A/K 0,6 P 
Energiegewinnglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 12 mm Argon/Krypton Mischgasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 12 mm Argon/Krypton Mischgasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 36 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,6 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 74 % 
g-Wert nach EN 410: 53 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-5DE

GM® ISO TOP PURE A/K 0,7 P 
Energiegewinnglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 10 mm Argon/Krypton Mischgasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 10 mm Argon/Krypton Mischgasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 32 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 74 % 
g-Wert nach EN 410: 52 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-7DE

GM® ISO TOP PURE A 0,5 P 
Energiegewinnglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 18 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 18 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 48 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,5 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 74 % 
g-Wert nach EN 410: 53 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-7DE

GM® ISO TOP PURE A 0,7 P 
Energiegewinnglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 36 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 74 % 
g-Wert nach EN 410: 52 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-9DE

GM® ISO TOP PURE A 0,6 P 
Energiegewinnglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 14 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 14 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 40 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,6 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 74 % 
g-Wert nach EN 410: 52 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-5DE

GM® ISO TOP A 0,5 DP 
Energiegewinnglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Diamant Max-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 18 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float extra clear 
SZR B-C: 18 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 48 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,5 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 75 % 
g-Wert nach EN 410: 56 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-10DE

GM® ISO TOP A 0,6 DP 
Energiegewinnglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Diamant Max-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 14 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float extra clear 
SZR B-C: 14 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 40 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,6 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 75 % 
g-Wert nach EN 410: 56 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-11DE

GM® ISO TOP A 0,7 DP 
Energiegewinnglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Diamant Max-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float extra clear 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 36 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 75 % 
g-Wert nach EN 410: 56 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-12DE

GM® ISO TOP WHITE CLEAR A 0,5 D 
Energiegewinnglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Diamant mit Max-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 18 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Diamant 
SZR B-C: 18 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Diamant mit Max-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 48 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,5 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 76 % 
g-Wert nach EN 410: 60 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-17DE

GM® ISO TOP WHITE CLEAR A 0,6 D 
Energiegewinnglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Diamant mit Max-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Diamant 
SZR B-C: 16 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Diamant mit Max-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 44 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,6 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 76 % 
g-Wert nach EN 410: 60 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-18DE

GM® ISO TOP WHITE CLEAR A 0,7 D 
Energiegewinnglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Diamant mit Max-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Diamant 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Diamant mit Max-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 36 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 76 % 
g-Wert nach EN 410: 60 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-19DE