GM® ISO PHON 24/35 A 1,1 P 
Lärmschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 5 mm Float extra clear 
SZR A-B: 15 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 24 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,1 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 82 % 
g-Wert nach EN 410: 63 % 
Lichtreflexion aussen: 12 % 
Schalldämmmass Rw,p: 35 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-21DE

GM® ISO PHON 24/35 A 1,0 Z 
Lärmschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 5 mm Float extra clear 
SZR A-B: 15 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 24 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,0 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 70 % 
g-Wert nach EN 410: 52 % 
Lichtreflexion aussen: 20 % 
Schalldämmmass Rw,p: 35 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-22DE

GM® ISO PHON 26/36 A 1,1 P 
Lärmschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float extra clear 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 26 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,1 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 81 % 
g-Wert nach EN 410: 63 % 
Lichtreflexion aussen: 12 % 
Schalldämmmass Rw,p: 36 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-23DE

GM® ISO PHON 26/36 A 1,0 Z 
Lärmschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float extra clear 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 26 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,0 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 70 % 
g-Wert nach EN 410: 52 % 
Lichtreflexion aussen: 20 % 
Schalldämmmass Rw,p: 36 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-24DE

GM® ISO PHON 28/37 A 1,1 P 
Lärmschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 8 mm Float extra clear 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 28 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,1 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 81 % 
g-Wert nach EN 410: 62 % 
Lichtreflexion aussen: 12 % 
Schalldämmmass Rw,p: 37 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-25DE

GM® ISO PHON 28/37 A 1,0 Z 
Lärmschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 8 mm Float extra clear 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 28 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,0 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 69 % 
g-Wert nach EN 410: 51 % 
Lichtreflexion aussen: 19 % 
Schalldämmmass Rw,p: 37 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-26DE

GM® ISO PHON 30/38 A 1,1 P 
Lärmschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 10 mm Float extra clear 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 30 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,1 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 80 % 
g-Wert nach EN 410: 60 % 
Lichtreflexion aussen: 12 % 
Schalldämmmass Rw,p: 38 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-27DE

GM® ISO PHON 30/38 A 1,0 Z 
Lärmschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 10 mm Float extra clear 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 30 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,0 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 69 % 
g-Wert nach EN 410: 50 % 
Lichtreflexion aussen: 19 % 
Schalldämmmass Rw,p: 38 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-28DE

GM® ISO PHON 34/39 A 1,1 P 
Lärmschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 10 mm Float extra clear 
SZR A-B: 20 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 34 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,1 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 80 % 
g-Wert nach EN 410: 60 % 
Lichtreflexion aussen: 12 % 
Schalldämmmass Rw,p: 39 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-29DE

GM® ISO PHON 32/40 A 1,1 P 
Lärmschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 10 mm Float extra clear 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 6 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 32 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,1 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 80 % 
g-Wert nach EN 410: 60 % 
Lichtreflexion aussen: 12 % 
Schalldämmmass Rw,p: 40 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-30DE

GM® ISO PHON 32/40 A 1,0 Z 
Lärmschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 10 mm Float extra clear 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 6 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 32 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,0 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 68 % 
g-Wert nach EN 410: 50 % 
Lichtreflexion aussen: 19 % 
Schalldämmmass Rw,p: 40 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-31DE

GM® ISO PHON 29/39 A 1,1 P 
Lärmschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm) 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 28,76 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,1 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 81 % 
g-Wert nach EN 410: 58 % 
Lichtreflexion aussen: 12 % 
Schalldämmmass Rw,p: 39 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-32DE

GM® ISO PHON 29/39 A 1,0 Z 
Lärmschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm) 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 28,76 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,0 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 69 % 
g-Wert nach EN 410: 48 % 
Lichtreflexion aussen: 19 % 
Schalldämmmass Rw,p: 39 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-33DE

GM® ISO PHON 30/40 A 1,1 P 
Lärmschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm) 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 5 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 29,76 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,1 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 80 % 
g-Wert nach EN 410: 58 % 
Lichtreflexion aussen: 12 % 
Schalldämmmass Rw,p: 40 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-34DE

GM® ISO PHON 31/41 A 1,1 P 
Lärmschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm) 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 6 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 30,76 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,1 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 80 % 
g-Wert nach EN 410: 58 % 
Lichtreflexion aussen: 12 % 
Schalldämmmass Rw,p: 41 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-35DE

GM® ISO PHON 31/41 A 1,0 Z 
Lärmschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm) 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 6 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 30,76 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,0 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 68 % 
g-Wert nach EN 410: 48 % 
Lichtreflexion aussen: 19 % 
Schalldämmmass Rw,p: 41 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-36DE

GM® ISO PHON 33/42 A 1,1 P 
Lärmschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm) 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 8 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 32,76 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,1 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 79 % 
g-Wert nach EN 410: 58 % 
Lichtreflexion aussen: 12 % 
Schalldämmmass Rw,p: 42 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-37DE

GM® ISO PHON 35/43 A 1,1 P 
Lärmschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 11 mm VSG (Float extra clear 5mm/0,76 SC/Float extra clear 5mm) 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 8 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 34,76 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,1 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 79 % 
g-Wert nach EN 410: 57 % 
Lichtreflexion aussen: 12 % 
Schalldämmmass Rw,p: 43 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach TRAV 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-38DE

GM® ISO PHON 35/44 A 1,1 P 
Lärmschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm) 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 10 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 34,76 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,1 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 79 % 
g-Wert nach EN 410: 58 % 
Lichtreflexion aussen: 12 % 
Schalldämmmass Rw,p: 44 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach TRAV 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-39DE

GM® ISO PHON 37/45 A 1,1 P 
Lärmschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 11 mm VSG (Float extra clear 5mm/0,76 SC/Float extra clear 5mm) 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 10 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 36,76 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,1 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 78 % 
g-Wert nach EN 410: 57 % 
Lichtreflexion aussen: 11 % 
Schalldämmmass Rw,p: 45 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach TRAV 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-40DE

GM® ISO PHON 39/45 A 1,1 P 
Lärmschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm) 
SZR A-B: 20 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 10 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 38,76 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,1 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 79 % 
g-Wert nach EN 410: 58 % 
Lichtreflexion aussen: 12 % 
Schalldämmmass Rw,p: 45 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-41DE

GM® ISO PHON 41/46 A 1,1 P 
Lärmschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm) 
mit Premium-Beschichtung auf Position B1 
SZR A-B: 20 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 12 mm Float extra clear 

Elementdicke: ca. 40,76 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,1 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 78 % 
g-Wert nach EN 410: 55 % 
Lichtreflexion aussen: 12 % 
Schalldämmmass Rw,p: 46 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-42DE

GM® ISO PHON 38/47 A 1,1 P 
Lärmschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 13 mm VSG (Float extra clear 6mm/0,76 SC/Float extra clear 6mm) 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm) 
mit Premium-Beschichtung auf Position (B) A1 

Elementdicke: ca. 37,52 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,1 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 78 % 
g-Wert nach EN 410: 56 % 
Lichtreflexion aussen: 11 % 
Schalldämmmass Rw,p: 47 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-43DE

GM® ISO PHON 46/51 A 1,1 P 
Lärmschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 17 mm VSG (Float extra clear 8mm/0,76 SC/Float extra clear 8mm) 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 13 mm VSG (Float extra clear 6mm/0,76 SC/Float extra clear 6mm) 
mit Premium-Beschichtung auf Position (B) A1 

Elementdicke: ca. 45,52 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,1 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 76 % 
g-Wert nach EN 410: 54 % 
Lichtreflexion aussen: 11 % 
Schalldämmmass Rw,p: 51 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach TRAV 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-44DE

GM® ISO PHON 30/38 A 1,0 Z P4A 
Lärmschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/P4A/Float extra clear 4mm) 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 29,52 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,0 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 69 % 
g-Wert nach EN 410: 48 % 
Lichtreflexion aussen: 19 % 
Schalldämmmass Rw,p: 38 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-59DE

GM® ISO PHON 30/38 A 1,1 P P4A 
Lärmschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/P4A/Float extra clear 4mm) 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 29,52 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,1 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 80 % 
g-Wert nach EN 410: 57 % 
Lichtreflexion aussen: 12 % 
Schalldämmmass Rw,p: 38 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach TRAV 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM12-2016-58DE

GM® ISO PHON 30/38 A 1,1 P 
Lärmschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 8 mm Float extra clear 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 6 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 30 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,1 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 80 % 
g-Wert nach EN 410: 61 % 
Lichtreflexion aussen: 12 % 
Schalldämmmass Rw,p: 38 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-113DE

GM® ISO PHON 30/38 A 1,0 Z 
Lärmschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 8 mm Float extra clear 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 6 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 30 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,0 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 69 % 
g-Wert nach EN 410: 51 % 
Lichtreflexion aussen: 19 % 
Schalldämmmass Rw,p: 38 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-114DE

GM® ISO PHON 26/38 A 1,1 P 
Lärmschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm) 
SZR A-B: 14 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 26,76 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,1 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 81 % 
g-Wert nach EN 410: 58 % 
Lichtreflexion aussen: 12 % 
Schalldämmmass Rw,p: 38 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-115DE

GM® ISO PHON 33/44 A 1,1 P 
Lärmschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm) 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm) 
mit Premium-Beschichtung auf Position (B) A1 

Elementdicke: ca. 33,52 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,1 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 79 % 
g-Wert nach EN 410: 58 % 
Lichtreflexion aussen: 12 % 
Schalldämmmass Rw,p: 44 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-116DE

GM® ISO PHON 32/40 A 1,0 Z P4A 
Lärmschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/P4A/Float extra clear 4mm) 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 6 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 31,52 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,0 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 68 % 
g-Wert nach EN 410: 48 % 
Lichtreflexion aussen: 19 % 
Schalldämmmass Rw,p: 40 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-118DE