GM® ISO SUN GM NEUTRAL 61/34 A 1,0 
Sonnenschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float mit Sonnenschutzbeschichtung SKN 165 auf Position A2 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear 

Elementdicke: ca. 26 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,0 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 61 % 
g-Wert nach EN 410: 34 % 
Lichtreflexion aussen: 16 % 
Schalldämmmass Rw,p: 36 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach OIB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-60AT

GM® ISO SUN GM NEUTRAL 62/30 A 1,0 
Sonnenschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float mit Sonnenschutzbeschichtung 62/29 auf Position A2 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear 

Elementdicke: ca. 26 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,0 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 62 % 
g-Wert nach EN 410: 30 % 
Lichtreflexion aussen: 10 % 
Schalldämmmass Rw,p: 36 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach OIB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-63AT

GM® ISO SUN GM SILBER 57/46 A 1,1 P 
Sonnenschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float Stopsol super silber mit Beschichtung auf Position A1 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 26 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,1 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 57 % 
g-Wert nach EN 410: 46 % 
Lichtreflexion aussen: 37 % 
Schalldämmmass Rw,p: 36 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach OIB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-66AT

GM® ISO SUN GM SILBER 50/39 A 1,0 Z 
Sonnenschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float Stopsol super silber mit Beschichtung auf Position A1 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 26 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,0 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 50 % 
g-Wert nach EN 410: 39 % 
Lichtreflexion aussen: 41 % 
Schalldämmmass Rw,p: 36 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach OIB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM12-2016-67AT

GM® ISO SUN GM SAHARA 34/32 A 1,1 P 
Sonnenschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float Stopsol classic klar mit Beschichtung auf Position A1 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 26 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,1 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 34 % 
g-Wert nach EN 410: 32 % 
Lichtreflexion aussen: 35 % 
Schalldämmmass Rw,p: 36 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach OIB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-70AT

GM® ISO SUN GM SAHARA 30/26 A 1,0 Z 
Sonnenschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float Stopsol classic klar mit Beschichtung auf Position A1 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 26 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,0 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 30 % 
g-Wert nach EN 410: 26 % 
Lichtreflexion aussen: 36 % 
Schalldämmmass Rw,p: 36 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach OIB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM12-2016-71AT

GM® ISO SUN GM GRÜN 66/38 A 1,1 P 
Sonnenschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float grün 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 26 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,1 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 66 % 
g-Wert nach EN 410: 38 % 
Lichtreflexion aussen: 9 % 
Schalldämmmass Rw,p: 36 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach OIB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-74AT

GM® ISO SUN GM GRÜN 56/33 A 1,0 Z 
Sonnenschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float grün 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 26 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,0 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 56 % 
g-Wert nach EN 410: 33 % 
Lichtreflexion aussen: 14 % 
Schalldämmmass Rw,p: 36 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach OIB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-75AT

GM® ISO SUN GM BRONCE 44/37 A 1,1 P 
Sonnenschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float bronze 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 26 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,1 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 44 % 
g-Wert nach EN 410: 37 % 
Lichtreflexion aussen: 6 % 
Schalldämmmass Rw,p: 36 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach OIB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM12-2016-78AT

GM® ISO SUN GM BRONCE 38/31 A 1,0 Z 
Sonnenschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float bronze 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 26 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,0 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 38 % 
g-Wert nach EN 410: 31 % 
Lichtreflexion aussen: 9 % 
Schalldämmmass Rw,p: 36 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach OIB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM12-2016-79AT

GM® ISO SUN GM GRAU 39/35 A 1,1 P 
Sonnenschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float grau 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 26 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,1 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 39 % 
g-Wert nach EN 410: 35 % 
Lichtreflexion aussen: 6 % 
Schalldämmmass Rw,p: 36 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach OIB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM12-2016-82AT

GM® ISO SUN GM GRAU 33/29 A 1,0 Z 
Sonnenschutzglas 

2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float grau 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1 

Elementdicke: ca. 26 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 1,0 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 33 % 
g-Wert nach EN 410: 29 % 
Lichtreflexion aussen: 8 % 
Schalldämmmass Rw,p: 36 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach OIB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM12-2016-83AT