GM® ISO SUN GM NEUTRAL 64/42 A 0,5 ZP 
Sonnenschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Float mit Sonnenschutzbeschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float extra clear 
SZR B-C: 16 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 38 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,5 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 64 % 
g-Wert nach EN 410: 42 % 
Lichtreflexion aussen: 25 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-111DE

GM® ISO SUN GM NEUTRAL 55/37 A 0,5 Z 
Sonnenschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Float mit Sonnenschutzbeschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float extra clear 
SZR B-C: 16 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 38 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,5 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 55 % 
g-Wert nach EN 410: 37 % 
Lichtreflexion aussen: 30 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-112DE

GM® ISO SUN GM NEUTRAL 55/31 A 0,7 P 
Sonnenschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float mit Sonnenschutzbeschichtung SKN 165 auf Position A2 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float extra clear 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 38 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 55 % 
g-Wert nach EN 410: 31 % 
Lichtreflexion aussen: 18 % 
Schalldämmmass Rw,p: 36 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-61DE

GM® ISO SUN GM NEUTRAL 48/28 A 0,7 Z 
Sonnenschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float mit Sonnenschutzbeschichtung SKN 165 auf Position A2 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float extra clear 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 38 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 48 % 
g-Wert nach EN 410: 28 % 
Lichtreflexion aussen: 22 % 
Schalldämmmass Rw,p: 36 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-62DE

GM® ISO SUN GM NEUTRAL 56/27 A 0,7 P 
Sonnenschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float mit Sonnenschutzbeschichtung 62/29 auf Position A2 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float extra clear 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 38 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 56 % 
g-Wert nach EN 410: 27 % 
Lichtreflexion aussen: 12 % 
Schalldämmmass Rw,p: 36 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-64DE

GM® ISO SUN GM NEUTRAL 48/25 A 0,7 Z 
Sonnenschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float mit Sonnenschutzbeschichtung 62/29 auf Position A2 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float extra clear 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 38 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 48 % 
g-Wert nach EN 410: 25 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 36 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-65DE

GM® ISO SUN GM SILBER 52/39 A 0,7 P 
Sonnenschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float Stopsol super silber mit Beschichtung auf Position A1 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm ESG Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 38 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 52 % 
g-Wert nach EN 410: 39 % 
Lichtreflexion aussen: 38 % 
Schalldämmmass Rw,p: 36 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM12-2016-68DE

GM® ISO SUN GM SILBER 40/30 A 0,7 Z 
Sonnenschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float Stopsol super silber mit Beschichtung auf Position A1 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm ESG Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 38 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 40 % 
g-Wert nach EN 410: 30 % 
Lichtreflexion aussen: 44 % 
Schalldämmmass Rw,p: 36 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM12-2016-69DE

GM® ISO SUN GM SAHARA 31/27 A 0,7 P 
Sonnenschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float Stopsol classic klar mit Beschichtung auf Position A1 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm ESG Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 38 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 31 % 
g-Wert nach EN 410: 27 % 
Lichtreflexion aussen: 36 % 
Schalldämmmass Rw,p: 36 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-72DE

GM® ISO SUN GM SAHARA 24/20 A 0,7 Z 
Sonnenschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float Stopsol classic klar mit Beschichtung auf Position A1 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm ESG Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 38 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 24 % 
g-Wert nach EN 410: 20 % 
Lichtreflexion aussen: 38 % 
Schalldämmmass Rw,p: 36 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-73DE

GM® ISO SUN GM GRÜN 59/34 A 0,7 P 
Sonnenschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float grün 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm ESG Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 38 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 59 % 
g-Wert nach EN 410: 34 % 
Lichtreflexion aussen: 11 % 
Schalldämmmass Rw,p: 36 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-76DE

GM® ISO SUN GM GRÜN 44/26 A 0,7 Z 
Sonnenschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float grün 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm ESG Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 38 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 44 % 
g-Wert nach EN 410: 26 % 
Lichtreflexion aussen: 19 % 
Schalldämmmass Rw,p: 36 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-77DE

GM® ISO SUN GM BRONCE 40/32 A 0,7 P 
Sonnenschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float bronce 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm ESG Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 38 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 40 % 
g-Wert nach EN 410: 32 % 
Lichtreflexion aussen: 7 % 
Schalldämmmass Rw,p: 36 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach TRAV 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM12-2016-80DE

GM® ISO SUN GM BRONCE 30/24 A 0,7 Z 
Sonnenschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float bronce 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm ESG Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 38 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 30 % 
g-Wert nach EN 410: 24 % 
Lichtreflexion aussen: 11 % 
Schalldämmmass Rw,p: 36 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM12-2016-81DE

GM® ISO SUN GM GRAU 35/29 A 0,7 P 
Sonnenschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float grau 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm ESG Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 38 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 35 % 
g-Wert nach EN 410: 29 % 
Lichtreflexion aussen: 7 % 
Schalldämmmass Rw,p: 36 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-84DE

GM® ISO SUN GM GRAU 26/22 A 0,7 Z 
Sonnenschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float grau 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm ESG Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 38 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 26 % 
g-Wert nach EN 410: 22 % 
Lichtreflexion aussen: 9 % 
Schalldämmmass Rw,p: 36 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-85DE