GM® ISO TOP K 0,4 Z 
Energiegewinnglas 

3-fach-Isolierglas mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER zum Einbau in einen 4-seitigen 
Rahmen. Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 12 mm Kryptongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float extra clear 
SZR B-C: 12 mm Kryptongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 36 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,4 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad LT: 55 % 
g-Wert nach EN 410: 37 % 
Lichtreflexion aussen: 30 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Optionale Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach SIGAB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-1CH

GM® ISO TOP PURE K 0,5 P 
Energiegewinnglas 

3-fach-Isolierglas mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER zum Einbau in einen 4-seitigen 
Rahmen. Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 10 mm Kryptongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 10 mm Kryptongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 32 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,5 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad LT: 74 % 
g-Wert nach EN 410: 53 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Optionale Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach SIGAB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-2CH

GM® ISO TOP PURE K 0,6 P 
Energiegewinnglas 

3-fach-Isolierglas mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER zum Einbau in einen 4-seitigen 
Rahmen. Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 8 mm Kryptongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 8 mm Kryptongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 28 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,6 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad LT: 74 % 
g-Wert nach EN 410: 52 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Optionale Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach SIGAB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-3CH

GM® ISO TOP PURE A/K 0,5 P 
Energiegewinnglas 

3-fach-Isolierglas mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER zum Einbau in einen 4-seitigen 
Rahmen. Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 14 mm Argon/Krypton Mischgasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 14 mm Argon/Krypton Mischgasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 40 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,5 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad LT: 74 % 
g-Wert nach EN 410: 53 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Optionale Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach SIGAB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-4CH

GM® ISO TOP PURE A/K 0,6 P 
Energiegewinnglas 

3-fach-Isolierglas mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER zum Einbau in einen 4-seitigen 
Rahmen. Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 12 mm Argon/Krypton Mischgasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 12 mm Argon/Krypton Mischgasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 36 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,6 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad LT: 74 % 
g-Wert nach EN 410: 53 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Optionale Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach SIGAB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-5CH

GM® ISO TOP PURE A/K 0,7 P 
Energiegewinnglas 

3-fach-Isolierglas mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER zum Einbau in einen 4-seitigen 
Rahmen. Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 10 mm Argon/Krypton Mischgasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 10 mm Argon/Krypton Mischgasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 32 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad LT: 74 % 
g-Wert nach EN 410: 52 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Optionale Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach SIGAB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-6CH

GM® ISO TOP PURE A 0,5 P 
Energiegewinnglas 

3-fach-Isolierglas mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER zum Einbau in einen 4-seitigen 
Rahmen. Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 18 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 18 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 48 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,5 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad LT: 74 % 
g-Wert nach EN 410: 53 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Optionale Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach SIGAB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-7CH

GM® ISO TOP PURE A 0,6 P 
Energiegewinnglas 

3-fach-Isolierglas mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER zum Einbau in einen 4-seitigen 
Rahmen. Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 14 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 14 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 40 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,6 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad LT: 74 % 
g-Wert nach EN 410: 52 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Optionale Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach SIGAB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-8CH

GM® ISO TOP PURE A 0,7 P 
Energiegewinnglas 

3-fach-Isolierglas mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER zum Einbau in einen 4-seitigen 
Rahmen. Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 36 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad LT: 74 % 
g-Wert nach EN 410: 52 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Optionale Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach SIGAB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-9CH

GM® ISO TOP A 0,5 DP 
Energiegewinnglas 

3-fach-Isolierglas mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER zum Einbau in einen 4-seitigen 
Rahmen. Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Diamant Max-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 18 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float extra clear 
SZR B-C: 18 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 48 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,5 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad LT: 75 % 
g-Wert nach EN 410: 56 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Optionale Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach SIGAB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-10CH

GM® ISO TOP A 0,6 DP 
Energiegewinnglas 

3-fach-Isolierglas mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER zum Einbau in einen 4-seitigen 
Rahmen. Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Diamant Max-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 14 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float extra clear 
SZR B-C: 14 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 40 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,6 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad LT: 75 % 
g-Wert nach EN 410: 56 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Optionale Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach SIGAB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-11CH

GM® ISO TOP A 0,7 DP 
Energiegewinnglas 

3-fach-Isolierglas mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER zum Einbau in einen 4-seitigen 
Rahmen. Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Diamant Max-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float extra clear 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 36 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad LT: 75 % 
g-Wert nach EN 410: 56 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Optionale Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach SIGAB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-12CH

GM® ISO TOP WHITE CLEAR A 0,5 D 
Energiegewinnglas 

3-fach-Isolierglas mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER zum Einbau in einen 4-seitigen 
Rahmen. Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Diamant mit Max-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 18 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Diamant 
SZR B-C: 18 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Diamant mit Max-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 48 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,5 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad LT: 76 % 
g-Wert nach EN 410: 60 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Optionale Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach SIGAB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-17CH

GM® ISO TOP WHITE CLEAR A 0,6 D 
Energiegewinnglas 

3-fach-Isolierglas mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER zum Einbau in einen 4-seitigen 
Rahmen. Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Diamant mit Max-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Diamant 
SZR B-C: 16 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Diamant mit Max-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 44 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,6 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad LT: 76 % 
g-Wert nach EN 410: 60 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Optionale Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach SIGAB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-18CH

GM® ISO TOP WHITE CLEAR A 0,7 D 
Energiegewinnglas 

3-fach-Isolierglas mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER zum Einbau in einen 4-seitigen 
Rahmen. Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 4 mm Diamant mit Max-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Diamant 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Diamant mit Max-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 36 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad LT: 76 % 
g-Wert nach EN 410: 60 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 32 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Optionale Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach SIGAB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-19CH