GM® ISO PHON 38/36 A 0,7 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 38 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 73 % 
g-Wert nach EN 410: 52 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 36 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach OIB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-45AT

GM® ISO PHON 40/39 A 0,7 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 8 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 40 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 73 % 
g-Wert nach EN 410: 51 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 39 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach OIB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-46AT

GM® ISO PHON 42/39 A 0,7 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 8 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 6 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 42 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 72 % 
g-Wert nach EN 410: 51 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 39 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach OIB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-47AT

GM® ISO PHON 46/39 A 0,6 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 16 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 46 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,6 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 73 % 
g-Wert nach EN 410: 52 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 39 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach OIB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-48AT

GM® ISO PHON 48/41 A 0,6 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 8 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 16 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 48 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,6 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 73 % 
g-Wert nach EN 410: 51 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 41 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach OIB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-49AT

GM® ISO PHON 44/41 A 0,7 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 10 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 6 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 44 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 72 % 
g-Wert nach EN 410: 50 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 41 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach OIB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-50AT

GM® ISO PHON 51/41 A 0,6 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 8 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B: 5 mm Float 
SZR B-C: 16 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 6 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 51 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,6 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 72 % 
g-Wert nach EN 410: 51 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 41 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach OIB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-51AT

GM® ISO PHON 52/41 A 0,6 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 8 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B: 6 mm Float 
SZR B-C: 16 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 6 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 52 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,6 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 71 % 
g-Wert nach EN 410: 50 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 41 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach OIB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-52AT

GM® ISO PHON 52/43 A 0,6 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 10 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B: 6 mm Float 
SZR B-C: 16 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 52 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,6 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 71 % 
g-Wert nach EN 410: 49 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 43 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach OIB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-53AT

GM® ISO PHON 43/41 A 0,7 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm) 
mit Premium-Beschichtung auf Position (A) B2 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 6 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 42,76 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 72 % 
g-Wert nach EN 410: 49 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 41 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach OIB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm GM 12-2016-54AT

GM® ISO PHON 45/42 A 0,7 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm) 
mit Premium-Beschichtung auf Position (A) B2 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 8 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 44,76 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 71 % 
g-Wert nach EN 410: 48 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 42 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach OIB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm GM12-2016-55AT

GM® ISO PHON 45/43 A 0,7 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm) 
mit Premium-Beschichtung auf Position (A) B2 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 5 mm Float 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 8 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 45,76 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 71 % 
g-Wert nach EN 410: 48 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 43 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach OIB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm GM12-2016-56AT

GM® ISO PHON 53/45 A 0,6 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm) 
mit Premium-Beschichtung auf Position (A) B2 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 16 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 8 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 52,76 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,6 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 71 % 
g-Wert nach EN 410: 48 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 45 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach OIB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm GM12-2016-57AT

GM® ISO PHON 42/37 A 0,6 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 14 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 14 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 42 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,6 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 73 % 
g-Wert nach EN 410: 52 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 37 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach OIB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-119AT

GM® ISO PHON 46/40 A 0,6 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 8 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 14 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 14 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 6 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 46 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,6 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 72 % 
g-Wert nach EN 410: 51 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 40 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach OIB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-120AT

GM® ISO PHON 50/44 A 0,6 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 14 mm Argongasfüllung 
Glas B: 6 mm Float 
SZR B-C: 14 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 11 mm VSG (Float extra clear 5mm/0,76 SC/Float extra clear 5mm) 
mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 50,76 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,6 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 71 % 
g-Wert nach EN 410: 51 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 44 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach OIB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm GM12-2016-121AT

GM® ISO PHON 49/45 A 0,6 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 8 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 14 mm Argongasfüllung 
Glas B: 6 mm Float 
SZR B-C: 14 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm) 
mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 48,76 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,6 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 71 % 
g-Wert nach EN 410: 51 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 45 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach OIB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm GM12-2016-122AT

GM® ISO PHON 50/48 A 0,7 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 11 mm VSG (Float extra clear 5mm/0,76 SC/Float extra clear 5mm) 
mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 5 mm Float 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 11 mm VSG (Float extra clear 5mm/0,76 SC/Float extra clear 5mm) 
mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 50,52 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 70 % 
g-Wert nach EN 410: 47 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 48 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach OIB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm GM12-2016-123AT

GM® ISO PHON 53/49 A 0,6 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 13 mm VSG (Float extra clear 6mm/0,76 SC/Float extra clear 6mm) 
mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 14 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 14 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm) 
mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 54,52 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,6 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 70 % 
g-Wert nach EN 410: 47 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 49 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach OIB 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm GM12-2016-124AT