GM® ISO PHON 38/36 A 0,7 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 38 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 73 % 
g-Wert nach EN 410: 52 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 36 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-45DE

GM® ISO PHON 40/39 A 0,7 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 8 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 40 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 73 % 
g-Wert nach EN 410: 51 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 39 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-46DE

GM® ISO PHON 42/39 A 0,7 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 8 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 6 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 42 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 72 % 
g-Wert nach EN 410: 51 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 39 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-47DE

GM® ISO PHON 46/39 A 0,6 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 16 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 46 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,6 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 73 % 
g-Wert nach EN 410: 52 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 39 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-48DE

GM® ISO PHON 48/41 A 0,6 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 8 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 16 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 48 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,6 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 73 % 
g-Wert nach EN 410: 51 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 41 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-49DE

GM® ISO PHON 44/41 A 0,7 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 10 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 6 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 44 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 72 % 
g-Wert nach EN 410: 50 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 41 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-50DE

GM® ISO PHON 51/41 A 0,6 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 8 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B: 5 mm Float 
SZR B-C: 16 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 6 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 51 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,6 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 72 % 
g-Wert nach EN 410: 51 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 41 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM12-2016-51DE

GM® ISO PHON 52/41 A 0,6 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 8 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B: 6 mm Float 
SZR B-C: 16 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 6 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 52 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,6 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 71 % 
g-Wert nach EN 410: 50 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 41 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM12-2016-52DE

GM® ISO PHON 52/43 A 0,6 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 10 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B: 6 mm Float 
SZR B-C: 16 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 52 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,6 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 71 % 
g-Wert nach EN 410: 49 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 43 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-53DE

GM® ISO PHON 43/41 A 0,7 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm) 
mit Premium-Beschichtung auf Position (A) B2 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 6 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 42,76 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 72 % 
g-Wert nach EN 410: 49 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 41 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm GM12-2016-54DE

GM® ISO PHON 45/42 A 0,7 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm) 
mit Premium-Beschichtung auf Position (A) B2 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 8 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 44,76 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 71 % 
g-Wert nach EN 410: 48 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 42 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm GM12-2016-55DE

GM® ISO PHON 45/43 A 0,7 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm) 
mit Premium-Beschichtung auf Position (A) B2 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 5 mm Float 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 8 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 45,76 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 71 % 
g-Wert nach EN 410: 48 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 43 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm GM12-2016-56DE

GM® ISO PHON 53/45 A 0,6 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm) 
mit Premium-Beschichtung auf Position (A) B2 
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 16 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 8 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 52,76 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,6 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 71 % 
g-Wert nach EN 410: 48 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 45 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm GM12-2016-57DE

GM® ISO PHON 42/37 A 0,7 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 14 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 14 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 42 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,6 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 73 % 
g-Wert nach EN 410: 52 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 37 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-119DE

GM® ISO PHON 46/40 A 0,6 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 8 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 14 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 14 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 6 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position C1 

Elementdicke: ca. 46 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,6 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 72 % 
g-Wert nach EN 410: 51 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 40 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
GM 12-2016-120DE

GM® ISO PHON 50/44 A 0,6 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 6 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 14 mm Argongasfüllung 
Glas B: 6 mm Float 
SZR B-C: 14 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 11 mm VSG (Float extra clear 5mm/0,76 SC/Float extra clear 5mm) 
mit Premium-Beschichtung auf Position C1 
Elementdicke: ca. 50,76 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,6 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 71 % 
g-Wert nach EN 410: 51 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 44 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm GM12-2016-121DE

GM® ISO PHON 49/45 A 0,6 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 8 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 14 mm Argongasfüllung 
Glas B: 6 mm Float 
SZR B-C: 14 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm) 
mit Premium-Beschichtung auf Position C1 
Elementdicke: ca. 48,76 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,6 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 71 % 
g-Wert nach EN 410: 51 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 45 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm GM12-2016-122DE

GM® ISO PHON 50/48 A 0,7 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 11 mm VSG (Float extra clear 5mm/0,76 SC/Float extra clear 5mm) 
mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 12 mm Argongasfüllung 
Glas B: 5 mm Float 
SZR B-C: 12 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 11 mm VSG (Float extra clear 5mm/0,76 SC/Float extra clear 5mm) 
mit Premium-Beschichtung auf Position C1 
Elementdicke: ca. 50,52 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,7 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 70 % 
g-Wert nach EN 410: 47 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 48 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm GM12-2016-123DE

GM® ISO PHON 53/49 A 0,6 P 
Lärmschutzglas 

3-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert. 
Glasdicken nach statischen Erfordernissen. 

Isolierglasaufbau (von außen nach innen): 

Glas A (aussen): 13 mm VSG (Float extra clear 6mm/0,76 SC/Float extra clear 6mm) 
mit Premium-Beschichtung auf Position A2 
SZR A-B: 14 mm Argongasfüllung 
Glas B: 4 mm Float 
SZR B-C: 14 mm Argongasfüllung 
Glas C (innen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm) 
mit Premium-Beschichtung auf Position C1 
Elementdicke: ca. 54,52 mm 

Technische Werte: 

Ug-Wert nach EN 673: 0,6 W/m²K 
Lichttransmissionsgrad Lt: 70 % 
g-Wert nach EN 410: 47 % 
Lichtreflexion aussen: 15 % 
Schalldämmmass Rw,p: 49 dB 


Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl: 
(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter) 

□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter) 
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter) 
□ Chromatech AH plus (Edelstahl) 
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz) 


Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B Glas C 
ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □ □ 
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □ □ 
Ornamentglas:……………………………………….... □ □ □ 
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □ 


Anforderungen allgemein: 

□ Absturzsicher nach DIN EN 18008 
□ Durchwurfhemmend: ……………………………. 
□ Durchbruchhemmend: ………………………….. 
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m² 
□ ……………………………………………………… 

POSITION STÜCK BREITE HÖHE 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm 
…………… ……….. ……………x………..…. mm GM12-2016-124DE